ЗАПОВЕД

№ A 196

София, 29.05.2024г.

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав ⃰ |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране. | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и /или в експлоатация обекти, съоръжения и продукти | Вид и големина на нецялостности/ несъвършенства | Радиографични методи за контрол (RT) РПК - 1 БДС ЕN ISO 17636-1 БДС ЕN 12681-1 | НУБЕТНСН (чл.19;20;21;53;181;218; 269; 273), ДВ, бр. 64/2008 г. НУБЕТНГСИВВГ ( чл.105), ДВ, бр.82/2004г НУБЕПРГСИУПГ (чл.6; 9 ), ДВ, бр. 67/2004г. ПИПСМР/2005, БДС ЕN 12953-5 БДС EN 13445-5 БДС EN 286 – 1 БДС ЕN ISO 10675-1 БДС ЕN ISO 5817 БДС ЕN 12681-1 БДС ЕN ISO 6520-1 БДС 13060 ТС |
| 2 | Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране. | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и /или в експлоатация обекти, съоръжения и продукти | Вид и големина на нецялостности / несъвършенства | Ултразвукови методи за контрол(UT) РПК – 2 БДС ЕN 10160 БДС EN ISO 23279 БДС EN ISO 17640 БДС ЕN 10228-3,4 БДС ЕN 12680-1,2 БДС ЕN 12680-3 БДС ЕN ISO 22825 БДС 9824 БДС 10037 отменен без замяна БДС 14923 | НУБЕТНСН (чл.19;20;21;53;181;218; 269; 273), ДВ, бр. 64/2008 г. НУБЕТНГСИВВГ ( чл.105), ДВ. бр.82 /2004г НУБЕПРГСИУПГ (чл.6; 9 ), ДВ, бр. 67/2004г. ПИПСМР/2005 БДС ЕN 12953-5 БДС EN 13445-5 БДС EN 286 – 1 БДС ЕN 10160 БДС EN ISO 11666 БДС ЕN 10228-3,4 БДС ЕN ISO 5817 БДС ЕN 12680-1,2 БДС ЕN 12680-3 БДС ЕN ISO 22825 БДС 9824 БДС 10037 отменен без замяна БДС 14923 ТС |
| 3 | Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране. | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и /или в експлоатация обекти, съоръжения и продукти | Дебелина на стена | Ултразвукови методи за контрол (UT) РПК – 3 БДС ЕN ISO 16809 | НУБЕТНСН (чл.19;20;21;53;181;218; 269; 273), ДВ, бр. 64/2008 г. НУБЕТНГСИВВГ ( чл.105), ДВ. бр.82 /2004г., НУБЕПРГСИУПГ (чл.6; 9 ), ДВ, бр. 67/2004г. ПИПСМР/2005 БДС ЕN 12953-5 БДС EN 13445-5 БДС EN 286 – 1 ТС |
| 4 | Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране. | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и /или в експлоатация обекти, съоръжения и продукти | Вид и големина на нецялостности / индикации | Магнитно-прахови методи за контрол (МТ) РПК – 4 БДС EN ISO 17638 БДС ЕN 1369 БДС ЕN 10228-1 БДС ЕN ISO 9934-1 БДС ЕN ISO 10893-5 | НУБЕТНСН (чл.19;20;21;53;181; 218; 269; 273), ДВ, бр. 64/2008 г. НУБЕТНГСИВВГ ( чл.105), ДВ. бр.82 /2004г. НУБЕПРГСИУПГ (чл.6; 9 ), ДВ, бр. 67/2004г ПИПСМР/2005 БДС ЕN 12953-5 БДС EN 13445-5 БДС EN 286 – 1 БДС EN ISO 23278 БДС ЕN 1369 БДС ЕN 10228-1 БДС ЕN ISO 10893-5 БДС ЕN ISO 5817 ТС |
| 5 | Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране. | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и /или в експлоатация обекти, съоръжения и продукти | Вид и големина на нецялостности / индикации | Методи за контрол с проникващи течности (РT) РПК – 5 БДС EN ISO 3452-1; БДС ЕN 1371-1 БДС ЕN 1371-2 БДС ЕN 10228-2 БДС ЕN ISO 10893-4 | НУБЕТНСН (чл.19;20;21;53;181; 218; 269; 273), ДВ, бр. 64/2008 г НУБЕТНГСИВВГ ( чл.105), ДВ. бр.82 /2004г НУБЕПРГСИУПГ (чл.6; 9 ), ДВ, бр. 67/2004г. ПИПСМР/2005 БДС ЕN 12953-5 БДС EN 13445-5 БДС EN 286 – 1 БДС EN ISO 23277 БДС ЕN 1371-1 БДС ЕN 1371-2 БДС ЕN 10228-2 БДС ЕN ISO 10893-4 БДС ЕN ISO 5817 ТС |
| 6. | Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране. | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и /или в експлоатация обекти, съоръжения и продукти | Вид и големина на повърхностни нецялостности / несъвършенства | Визуален метод на контрол (VТ) РПК – 6 БДС EN ISO 17637; БДС ЕN 13018 | НУБЕТНСН (чл.19;20;21;53;181;218; 269; 273), ДВ, бр. 64/2008 г. НУБЕТНГСИВВГ ( чл.105), ДВ. бр.82 /2004г НУБЕПРГСИУПГ (чл.6; 9 ), ДВ, бр. 67/2004г ПИПСМР/2005 БДС ЕN 12953-5 БДС EN 13445-5 БДС EN 286 – 1 БДС ЕN ISO 5817 БДС ЕN 1370 ТС |
| 7 | Тръбопроводи - технологични и магистрални за различни среди; газови съоръжения и инсталации; резервоари за съхранение на различни среди; съдове работещи под налягане; котли работещи с ниско и високо налягане в т.ч. тръбопроводи за пара и гореща вода; подемно транспортни съоръжения и машини - основен метал, съединения и изделия получени чрез заваряване; детайли и изделия получени чрез леене и деформиране. | Първоначален и/или периодичен контрол на нови и /или в експлоатация обекти, съоръжения и продукти | Плътност на изолационно покритие | Електроискров метод за контрол РПК – 7 БДС 15705 БДС 2324 | НУБЕТНСН (чл.19;20;21;53;181; 218; 269; 273), ДВ, бр. 64/2008 г. НУБЕТНГСИВВГ ( чл.15), ДВ. бр.82 /2004г., НУБЕПРГСИУПГ (чл.23 ), ДВ, бр. 67/2004г ПИПСМР/2005 ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

НУБЕТНСН ДВ, бр. 64/2008 г. – „За устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане”

НУБЕТНГСИВВГ ДВ. бр.82 /2004г. - “За устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени  въглеводородни газове”.

НУБЕПРГСИУПГ бр. 67/2004г. “Устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”.

ПИПСМР - 2005 г. - Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.